印度尼西亚对婴儿和儿童服饰织物中的限制物质提出要求
根据印度尼西亚工业部72/M-IND/PER/7/2012指令要求，印度尼西亚政府开始实施一项针对婴儿和儿童服饰织物中的偶氮染料和甲醛含量的强制性标准。该标准已于2013年2月6日生效。

为了确保有效实施该指令，进口商和制造商被要求通过由产品认证机构（LSPro）授权的测试实验室和/或印度尼西亚外交部指定的一家相当于LSPro的技术机构证明其婴儿和儿童服饰是合格的。在这个监管框架下，符合性评估机构将负责：

依据SNI 7617-2010检测婴儿和儿童服饰中的偶氮染料和甲醛含量，证明其为符合性产品。

向合规产品发放SPPT-SNI证书（带有SNI标志的产品合格证明）。

SNI 7617-2010:有关婴儿和儿童服装面料偶氮染料和甲醛含量的规定。

这是一个新的SNI标准用于补充第72/M-IND/PER/7/2012号指令。该标准涉及健康和安全，描述了有关婴儿和儿童服装面料偶氮染料和甲醛含量的规定。标准定义36个月以下为婴儿，36个月以上为儿童。该标准适用于与皮肤直接接触的织物，包括各类型纤维和纤维混纺编织、针织织物。

婴儿和儿童服饰中偶氮染料和甲醛的含量要求如表格1所示：

表格1.
	编号
	检测类型
	单位
	服饰织物要求
	注意

	
	
	
	36个月以下婴儿和儿童
	36个月以上儿童
	

	1
	偶氮染料(1)
	 
	禁止
	禁止
	 

	2
	甲醛(2)
	ppm
	0(3)
	≤75
	最大

	（1）依据SNI 7334标准附件A，氨基化合物组别3（MAK-德国）类别1和类别2
（2）基于 SNI 7189标准的甲醛含量
（3）基于SNI ISO 14184标准，若小于20 ppm时，则显示“不可检测”


